## Slide 1: Les Journées Accélérateurs de Roscoff 2015
Coupleurs de Puissance pour le XFEL Européen
Roscoff, 7 Octobre 2015
Walid KAABI- LAL/Orsay
Notes: How to edit the title slide
Upper area: Title of your talk, max. 2 rows of the defined size (55 pt)
Lower area (subtitle): Conference/meeting/workshop, location, date, your name and affiliation, max. 4 rows of the defined size (32 pt)
Change the partner logos or add others in the last row.

## Slide 2: Outlines:
Introduction
Suivi industriel et contrôle qualité des coupleurs
Préparation et conditionnement RF des coupleurs au LAL
Etat d’avancement du projet
Conclusions

## Slide 3: Introduction:
Linac supra de 1.3 Km accélérant les e- à 17GeV

## Slide 4: Introduction:

## Slide 5: Introduction:
Linac de 101 Cryomodules, équipé de 8 coupleurs chacun  Besoin de 808 Coupleurs 1,3 GHz

## Slide 6: Introduction:

## Slide 7: Introduction:

## Slide 8: Introduction:
Les coupleurs XFEL sont fabriqués par 2 fournisseurs dans 3 sites de production différents:
Consortium Thales-RI (Thonon les bains-France et Cologne- Allemagne): 670 unités.
CPI (Beverly-Massachusetts-USA): 150 unités.
Appuyé par DESY, le LAL est chargé du:
Suivi industriel et contrôle qualité des coupleurs fabriqués aux sites de production de Thales et RI.
Conditionnement RF de tous les coupleurs à Orsay et livraison à l’IRFU-CEA au rythme de 8 coupleurs/semaine.

## Slide 9
Site de production Thales-Thonon les bains:
Etape 1: Brasage des conducteurs internes et externe:
Etape 2: Cuivrage des surfaces RF des conducteurs brasés
Suivi industriel et contrôle qualité:

## Slide 10
Inspection et contrôle de toutes les parties produites à Thales-Thonon.
Double vérification lors de la réception des pièces à RI avec les mêmes critères d’inspection.
Conducteur froid
Conducteur chaud
Suivi industriel et contrôle qualité:

## Slide 11
Exemples de défaut de cuivrage observés:
 Définition de critères qualitatifs et quantitatifs d’acceptation: classification des défauts par types, dimensions et nombre. Accord sur les actions correctives et les tests de validation.
Copper peel off
Blister
X 20
Pitting
X 30
X 22
Circular spots
Copper particle
Suivi industriel et contrôle qualité:

## Slide 12
Suivi industriel et contrôle qualité:
Distribution d’épaisseur du cuivre dans un conducteur froid (specif. 10μm ± 20% parties cylindriques et 10μm ± 30% dans le soufflet relaxé à 10μm ± 50% ):

## Slide 13
Suivi industriel et contrôle qualité:
Mesures RRR (Specif. 10<RRR<80)

## Slide 14
Site de production RI:
Suivi industriel et contrôle qualité:

## Slide 15
Suivi industriel et contrôle qualité:
Livraison au LAL

## Slide 16
Préparation et Conditionnement RF des coupleurs au LAL:
WGBs assembly
Capacitors assembly
Actuators assembly

## Slide 17
Préparation et Conditionnement RF des coupleurs au LAL:

## Slide 18
Préparation et Conditionnement RF des coupleurs au LAL:

## Slide 19
Ligne D
Ligne C
Ligne B
Ligne A
PicD
PicC
PicA
PicB
PrcD
PrcC
PrcB
PrcA
PchC
PchB
PchA
V1A
V3A
V2A
V1B
V3B
V2B
V1C
V3C
V2C
V1D
V3D
V2D
PchD
Arcil1A
Arcil2A
Arcil1B
Arcil2B
Arcil1C
Arcil2C
Arcil2D
Arcil1D
Préparation et Conditionnement RF des coupleurs au LAL:

## Slide 20
Préparation et Conditionnement RF des coupleurs au LAL:

## Slide 21
Préparation et Conditionnement RF des coupleurs au LAL:

## Slide 22
Préparation et Conditionnement RF des coupleurs au LAL:

## Slide 23
Préparation et Conditionnement RF des coupleurs au LAL:

## Slide 24
Préparation et Conditionnement RF des coupleurs au LAL:

## Slide 25
Préparation et Conditionnement RF des coupleurs au LAL:

## Slide 26
Préparation et Conditionnement RF des coupleurs au LAL:

## Slide 27
Préparation et Conditionnement RF des coupleurs au LAL:

## Slide 28
L’optimisation des procédés (préparation et conditionnement RF), des équipements et outillages à disposition et de l’effectif permet au LAL de traiter jusqu’à12 coupleurs/semaine.
Etat d’avancement du projet:

## Slide 29
Etat d’avancement du projet:

## Slide 30
Conclusions:
La collaboration LAL/Thales-RI a démontré sa capacité à produire et livrer des coupleurs à la cadence nominale (8 coupleurs/semaine) et même plus.
Le cuivrage des coupleurs est le procédé critique. Un suivi constant est primordiale pour détecter toute dérive du process et réagir rapidement en conséquence. La mise en place d’une classification des défauts et de critère d’acceptation claire et quantifiable est une nécessité.
Le nettoyage et l’assemblage des coupleurs en salle blanche doivent être constamment contrôlés. Le non respect des procédures établies impacte directement le conditionnement RF.

## Slide 31
Merci pour votre attention!